FLYWHEELS

# MATERIAL GS17CrMo55 DIN 17245

| ## CHEMICAL COMPOSITION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Componente | Mín % | Máx % |
| C (Carbono). |  | 0.2 |
| Si (Silicio). | 0.2 | 0.60 |
| P (Fósforo). |  | 0.04 |
| S (Azufre). |  | 0.04 |
| Mn (Manganeso). | 0.50 | 1.00 |
| Cr (Cromo). | 1.00 | 1.50 |
| Mo (Molibdeno). | Mo min 0.4% | 1.00 |

| MECHANICAL PROPERTIES NORMALIZING + TEMPERING: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Min | Max |
| ## Tensile S. | 485 N/mm2 | 655N/mm2 |
| Yield S. | 275 N/mm2 |  |
| Alongation | 20% |  |
| Estrictión | 35% |  |